## Приложение N 11

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ,

ОБРАБОТАННЫМ АППРЕТАМИ <1>

--------------------------------

<1> Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых аппретов.

| Наименование выделяющихся веществ | Водная среда (мг/дм3, не более) |
| --- | --- |
| Ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |
| Метилакрилат | 0,02 |
| Метилметакрилат | 0,25 |
| Стирол | 0,02 |
| Спирт метиловый | 0,2 |
| Спирт бутиловый | 0,5 |
| Фенол или сумма общих фенолов | <1> |
| Ацетальдегид | <1> |
| Винилацетат | <1> |
| Толуол | <1> |
| Формальдегид | <1> |

--------------------------------

<1> Нормативы данных показателей должны соответствовать требованиям приложения 10 настоящего технического регламента.