## Приложение N 12

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОДЕЖДЕ И ИЗДЕЛИЯМ ИЗ МЕХА

┌──────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┐

│     Возраст      │   Наименование показателя    │ Нормируемое значение  │

│   пользователя   │                              │      показателя       │

├──────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Для детей старше 1│устойчивость окраски к        │                       │

│года              │сухому трению:                │                       │

│                  │волосяного покрова, баллов    │      не менее 4       │

│                  │кожевой ткани, баллов         │      не менее 3       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │массовая доля свободного      │      не более 75      │

│                  │формальдегида, мкг/г          │                       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │массовая доля                 │     не более 3,0      │

│                  │водовымываемого хрома (VI),   │                       │

│                  │мг/кг                         │                       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │pH водной вытяжки кожевой     │     не менее 3,5      │

│                  │ткани                         │                       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │температура сваривания        │      не менее 50      │

│                  │кожевой ткани меха, °C        │                       │

└──────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┘