## Приложение N 14

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

### Таблица 1

Требования биологической и механической безопасности,

предъявляемые к кожгалантерейным изделиям

| Наименование продукции | Наименование показателя, свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Ранцы ученические, сумки, портфели и рюкзаки | масса изделия для учащихся начальных классов, г | не более 700 |
|  | масса изделия для учащихся средних и старших классов, г | не более 1000 |
|  | разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, Н | не менее 70 |
|  | устойчивость окраски к воздействиям сухого трения, баллов | не менее 4 |
|  | мокрого трения, баллов | не менее 3 |
| Перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи | устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения, баллов | не менее 4 |
|  | пота, баллов | не менее 3 |

### Таблица 2

Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся

начальных классов

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│                      Показатели                      │    Безопасный    │

│                                                      │   уровень, мм    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Длина (высота)                                        │300 - 360         │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Высота передней стенки                                │220 - 260         │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Ширина                                                │60 - 100          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Длина плечевого ремня, не менее                       │600 - 700         │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении │                  │

│400 - 450 мм), не менее                               │35 - 40           │

│Далее, не менее                                       │20 - 25           │

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

### Таблица 3

Требования химической безопасности, предъявляемые

к материалам для ранцев ученических, рюкзаков, портфелей

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐

│        Материалы         │      Наименование      │      Норматив       │

│                          │  выделяющихся веществ  ├─────────────────────┤

│                          │                        │   Воздушная среда   │

│                          │                        │  (мг/м3), не более  │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Натуральные материалы     │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│из растительного сырья,   │                        │                     │

│натуральная кожа          │                        │                     │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиамидные               │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │капролактам             │        0,06         │

│                          │гексаметилендиамин      │        0,001        │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиэфирные               │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │диметилтерефталат       │        0,01         │

│                          │ацетальдегид            │        0,01         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиакрило-нитрильные     │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │акрилонитрил            │        0,03         │

│                          │винилацетат             │        0,15         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиуретановые            │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │толуилендиизоцианат     │        0,002        │

│                          │ацетальдегид            │        0,01         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Поливинилхлоридные        │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │фенол                   │        0,003        │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

│                          │ацетон                  │        0,35         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Искусственные вискозные и │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│ацетатные                 │                        │                     │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиолефиновые            │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │ацетальдегид            │        0,01         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Винилацетаты              │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│(искусственная кожа)      │винилацетат             │        0,15         │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Синтетическая кожа        │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Резиновые                 │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Картон                    │формальдегид            │      0,003 <1>      │

└──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘

--------------------------------

<1> Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.