## Приложение N 3

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСУДЕ И СТОЛОВЫМ

ПРИБОРАМ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

┌───────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┐

│     Наименование      │Наименование определяемого │ Норматив миграции в │

│  материалов изделия   │         вещества          │   модельную среду   │

│                       │                           │ (мг/дм3, не более)  │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Акрилонитрилбутадиен-  │     альфа-метилстирол     │         0,1         │

│стирольные пластики    ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       акрилонитрил        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       бензальдегид        │        0,003        │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │ ксилолы (смесь изомеров)  │        0,05         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          стирол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилбензол         │        0,01         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полистирол и           │     альфа-метилстирол     │         0,1         │

│сополимеры стирола     ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       акрилонитрил        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        ацетофенон         │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       бензальдегид        │        0,003        │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │         бутадиен          │        0,05         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │ ксилолы (смесь изомеров)  │        0,05         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │  кумол (изопропилбензол)  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      метилметакрилат      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          стирол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилбензол         │        0,01         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Материалы на основе    │       ацетальдегид        │         0,2         │

│полиолефинов           ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гексан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гептан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изопропиловый    │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изобутиловый     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилацетат         │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полимеры на основе     │       ацетальдегид        │         0,2         │

│винилацетата           ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        винилацетат        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гексан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гептан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Поливинилхлориды       │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        винилхлорид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       дибутилфталат       │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       диметилфталат       │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       диоктилфталат       │         2,0         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       диэтилфталат        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изобутиловый     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изопропиловый    │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │           цинк            │         1,0         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │           олово           │         2,0         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиуретаны            │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        бутилацетат        │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изопропиловый    │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилацетат         │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       этиленгликоль       │         1,0         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиамиды              │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    гексаметилендиамин     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       е-капролактам       │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиакрилат            │       акрилонитрил        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       бутилакрилат        │        0,01         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гексан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гептан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      метилметакрилат      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       метилакрилат        │        0,02         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Материалы на основе    │       ацетальдегид        │         0,2         │

│полиэфиров             ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        метилацетат        │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полифениленсульфид     │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       дихлорбензол        │        0,002        │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │            бор            │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиэтилентерефталат и │       ацетальдегид        │         0,2         │

│сополимеры на основе   ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│терефталевой кислоты   │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     диметилтерефталат     │         1,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изобутиловый     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       этиленгликоль       │         1,0         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Поликарбонат           │       метиленхлорид       │         7,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        хлорбензол         │        0,02         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Фенопласты и           │       ацетальдегид        │         0,2         │

│аминопласты            ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полимерные материалы   │       ацетальдегид        │         0,2         │

│на основе эпоксидной   ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│смолы                  │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       эпихлоргидрин       │   не допускается    │

└───────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┘