Приложение 1

к техническому регламенту

Таможенного союза "О требованиях

к смазочным материалам, маслам

и специальным жидкостям"

(ТР ТС 030/2012)

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ

┌─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐

│   Наименование показателя   │ Пластичные  │    Масла    │  Специальные  │

│                             │   смазки    │             │   жидкости    │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤

│Температура                  │     не      │не менее 165 │не определяется│

│самовоспламенения <***>, °C  │определяется │             │               │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤

│Температура вспышки в        │     не      │не менее 135 │       не      │

│открытом тигле, °C           │определяется │             │ определяется  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤

│Содержание селективных       │     не      │не более 0,3 │не определяется│

│растворителей <*>, %         │определяется │             │               │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤

│Температура кипения при      │             │             │               │

│давлении 101,3 кПа (760 мм   │             │             │               │

│рт. ст.), °C, не ниже:       │             │             │               │

│- для охлаждающих жидкостей  │     не      │     не      │не определяется│

│                             │определяется │определяется │               │

│- для тормозных жидкостей    │     не      │     не      │      115      │

│                             │определяется │определяется │               │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤

│Температура начала           │             │             │               │

│кристаллизации, °C, не выше: │             │             │               │

│- для охлаждающих            │     не      │     не      │   минус 35    │

│низкозамерзающих жидкостей   │определяется │определяется │               │

├─────────────────────────────┼─────────────┴─────────────┼───────────────┤

│Содержание воды <*>, % масс. │          "Следы"          │не определяется│

├─────────────────────────────┼───────────────────────────┴───────────────┤

│Содержание механических      │              не более 0,03                │

│примесей, % масс.            │                                           │

├─────────────────────────────┼─────────────┬─────────────┬───────────────┤

│Содержание полихлордифенилов │     не      │ не более 50 │не определяется│

│<**>, мг/кг                  │определяется │             │               │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤

│Водородный показатель (pH)   │     не      │     не      │  от 6 до 10   │

│                             │определяется │определяется │               │

├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┤

│    -------------------------------                                      │

│    <*> - для масел без присадок;                                        │

│    <**> - для трансформаторных и кабельных масел;                       │

│    <***> - при декларировании                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘